ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Облицовка керамической плиткой стены способом «шов в шов» с элементами мозаики

с применением строительных материалов торговой марки «КРЕПС»

согласно эскиз – задания

Облицовка стены ведется:

- плиткой  четырех цветов размером 200×200 мм;

- толщина шва 3мм.

| № п/п | Наименование операций | Эскиз | Краткое описание технологического процесса | Применяемые материалы/ приспособления | Инструменты/ оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка основания *(готовит база проведения конкурса) |  | Очистка поверхности, равномерное нанесение грунтовочного состава | Грунтовка «Крепс Праймер» | Шпатель, валик, кисть, ванночка |
| 2 | Проверка поверхности стен на наличие отклонений |  | Допустимые отклонения не более 1мм на 1м. |  | Строительный уровень |
| 3 | Сортировка и резка керамической плитки |  | Плитка размечается согласно эскиз-задания и отрезается ручным или электрическим плиткорезами |  | Уровень, линейка, угольник, рулетка, карандаш, плиткорезы (ручные, электрические) |
| 4 | Разметка основания с закреплением направляющего профиля |  | Определение высоты и закрепление профиля строго горизонтально | Саморезы, металлический профиль | Уровень, шуруповерт, рулетка, карандаш |
| 5 | Приготовление клеевого состава |  | Сухую клеевую смесь засыпать в емкость с чистой водой и перемешивать до получения однородной массы в течения 4 – 6 минут. Дать раствору отстояться 5 минут и повторно размешать | Плиточный клей «Крепс Усиленный», вода. | Миксер, емкость. |
| 6 | Нанесение клеевого состава |  | Нанесение клея на поверхность при помощи зубчатого шпателя | Плиточный клей «Крепс Усиленный», вода. | Зубчатый шпатель |
| 7 | Укладка первого ряда |  | Укладывая плитки, контролируем шов крестиками | Плиточный клей «Крепс Усиленный», вода. керамическая плитка, крестики | Зубчатый шпатель, резиновый молоток. |
| 8 | Укладка последующих рядов |  | Укладка плитки на клеящий состав контролируя прямолинейность и ширину шва крестиками | Плиточный клей «Крепс Усиленный», вода. керамическая плитка, крестики | Зубчатый шпатель, резиновый молоток, строительный уровень |
| 9 | Укладка нижнего ряда |  | Удаляем профиль, наносим клеящий состав, устанавливаем нижний ряд плитки | Плиточный клей «КРЕПС», керамическая плитка, крестики | Зубчатый шпатель, резиновый молоток, строительный уровень |
| 10 | Затирка швов *(после полного высыхания клея) |  | Очистить швы от остатков клея, убрать крестики, равномерно заполнить швы затирочной смесью | Затирочная смесь «Крепс затирка серая», вода | Емкости, шпатель резиновый, шпатель металлический |
| 11 | Очистка облицованной поверхности |  | Поверхность плитки очищаем мягкой ветошью или губкой | Вода | Ветошь, губка |

Примечание:

Слой клея не должен превышать 3-5 мм. Качество облицовки должно удовлетворять требованиям СНиП. Обучающиеся должны знать все требования (этапы, операции) вытекающие из указанной главы СНиПа 3 часть — 21–83 глава 2-ая «Отделочные покрытия строительных конструкций». Толщина швов между плитками принимается в зависимости от назначения помещения и не превышает более 5 мм.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Укладка керамической плитки на пол способом «шов в шов» с элементами мозаики

с применением клея торговой марки «КРЕПС» согласно эскиз – задания

Укладка плитки на пол ведется:

- плиткой  двух цветов размером 200×200 мм;

- толщина шва 3мм.

| № п/п | Наименование операций | Эскиз | Краткое описание технологического процесса | Применяемые материалы/ приспособления | Инструменты/ оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка основания *(готовит база проведения конкурса) |  | Очистка поверхности, равномерное нанесение грунтовочного состава | Грунтовка «Крепс Праймер» | Шпатель, валик, кисть, ванночка |
| 2 | Приготовление клеевого состава |  | Сухую клеевую смесь засыпать в емкость с чистой водой и перемешивать до получения однородной массы в течения 4 – 6 минут. Дать раствору отстояться 5 минут и повторно размешать. | Плиточный клей «Крепс Усиленный», вода. | Миксер, емкость. |
| 3 | Нанесение клеевого состава |  | Клей наносят на поверхность зубчатым шпателем полосами, ширина которых соответствует ширине одной плитки | Плиточный клей «Крепс Усиленный» | Зубчатый шпатель. |
| 4 | Укладка плитки с соблюдением рисунка и контролем качества |  | Устанавливаем плитки с учетом заданного рисунка, контролируя толщину шва крестиками. | Плиточный клей «Крепс Усиленный», керамическая плитка, крестики. | Зубчатый шпатель, резиновый молоток, строительный уровень. |
| 5 | Затирка швов *(после полного высыхания клея) |  | Очистить швы от остатков клея, убрать крестики, равномерно заполнить швы затирочной смесью | Затирочная смесь «Крепс затирка серая», вода | Емкость, шпатель резиновый, шпатель металлический. |
| 6 | Очистка облицованной поверхности |  | Поверхность плитки очищаем мягкой ветошью или губкой. | Ветошь, губка. | Ветошь, губка. |

*Обращать внимание на примечание, отмеченные звездочкой.